福建经济学校6号楼屋面漏水修缮方案

一、改造范围：

梅亭校区6号楼屋面全部范围：1、拆除现有隔热层，2、全面重新防水处理（含挑檐及水池下方），3、重新铺设混凝土板隔热层。

二、预算：

1、人工拆除旧砖砌混凝土板隔热层一项计2000元。

2、垃圾装袋并搬运至一层一项计3800元。

3、人工切割屋面漏水裂缝以120米包干：先做防水砂浆处理一道，再做聚氨酯防水1道，计120米×45元=5400元。

4、屋面防水做法：①3厚BAC双面自粘橡胶沥青防水卷材，②30厚STP超薄绝热板保温层，③铺设铁丝网，④50mm厚细石混凝土垫层，⑤20厚水泥砂浆找坡1%，⑥卷材屋面分格缝，⑦女儿墙泛水，计800平方×125元=100000元。

5、铺设砖砌混凝土板隔热层800平方×55元=44000元。

6、水泥砂浆、混凝土板等材料运至屋面一项计8000元。

7、建筑垃圾装车外运10车×450元=4500元。

8、以上合计造价167700元。

9、工程税金和措施费18%=30186元。

10、合计预算总造价167700元+30186元=197886元。